[image: image1.png]=
ol

You carn make





2013年山东大学860材料科学基础考研试题（回忆版）

本试题由kaoyan.com网友fasionsdu提供

一、填空题

1、  面心立方晶体晶胞中原子数【 】，致密度是【】，配位数是【】

2、  布拉菲点阵有【】种，分属【】个晶系

3、  金属结晶过程中，多冷度越大，临近晶核半径【】，形核功【】

二、名词解释

1、柯肯达尔效应

2、孪生

3、再结晶

4、冷变形

三、简答

1、柏氏矢量守恒定律？由此得到的两个推论是什么？

2、晶粒细化对材料力学性能的影响？实际生产中怎样细化晶粒？

3、Fe-C合金中渗碳体有几类？产生条件是什么？画出每种渗碳体示意图。

4、为什么材料热加工后比铸态性能好？

5、分析比较65钢，T8，40Cr，20CrMnTi淬透性和淬硬性。

6、什么是晶面族，什么事晶向族？属于{110}的所有镜面。

7、

8

四、计算题

1、按晶体的钢球模型，若球的直径不变，当Fe从fcc转变为bcc时，计算其体积膨胀量是多少？

   经X射线衍射测定，在912度时，a-Fe的a=0.2892nm，r-Fe的a=0.3633nm，计算从r-Fe转变为a-Fe时，体积膨胀为多少？ 与上一问比较，为什么会出现这样的差异。

2、若将纯铁棒置于Wc=0.013碳势的渗碳气氛中加热至920度，经10小时保温后，求渗碳层中碳浓度分布的规律。已知D=1.5*10-7cm2/s。

五、论述题

试述Al-Cu合金的脱熔序列及可能出现的脱熔相基本特征。为什么脱熔过程会出现过度相？时效的实质是什么？

注意:

1、有好几道是《材料科学基础学习指导》的原题：第三大题第五小题是  P120 讨论题9-17        计算题第一题是P5 例题1-4         论述题是P112 习题9-9   

计算题第二题是课本P198例5.1.4

2、只要能把材料科学基础学习指导一书彻底看透130应该不是问题，学弟学妹们加油！

以上试题来自kaoyan.com网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至suggest@kaoyan.com。

您所下载的资料来源于kaoyan.com考研资料下载中心 

获取更多考研资料，请访问http://download.kaoyan.com

[image: image1.png]